| Fysikaaliset | Tiheys | (g/cm3) | = | 1.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ominaisuudet | Kuiva-ainepitoisuus | (M-%) | = | 56 |
|  | pH (10% -liuote) |  | = | 9.0 |
|  | Peittävyys (200 µm märkä) | (%) | = | 99.0 |
|  | Vaaleus Y | (%) | = | 89.3 |
|  | Kiiltoaste (kulma 85º) |  | = | 0.8 |
|  | Ekvivalentti ilmakerroksen paksuus sd | (m) | = | 0.015 |